AKTIVITAS FOTOKATALITIK TiO2 CAMPURAN ANATAS DAN RUTIL TERDISPERSIKAN ZAT PENSENSITIF AgI TERHADAP FOTODEGRADASI METILEN BIRU

Oleh :

Rini Purwanti

NIM : 07307141006

Pembimbing Utama : Dr. Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping : Sunarto, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh persentase perak dalam TiO2@AgI terhadap karakter dan aktivitas fotokatalitiknya dalam mendegradasi metilen biru.

Titanium dioksida (TiO2) campuran anatas dan rutil yang digunakan sebagai support diperoleh dari kalsinasi H2Ti4O9 pada temperatur 900 ºC selama 4 jam. Titanium dioksida yang dihasilkan memiliki komposisi fasa 84% anatas dan 16% rutil yang diberi nama TiO2 (A84R16). Titanium dioksida (A84R16) terdispersikan zat pensensitif AgI dihasilkan melalui metode deposition-precipitation pada temperatur kamar selama 12 jam (2 x 6 jam) dengan NH4OH 25% sebagai sumber basa. Produk TiO2@AgI dikeringkan dalam oven selama 2 jam pada temperatur 70 ºC. Produk dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui struktur kristal, TEM untuk mengetahui morfologinya, dan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui energi celah pita. Mekanisme fotodegradasi pada metilen biru dilakukan di bawah cahaya matahari selama 60 menit.

Semua produk hasil sintesis TiO2@AgI dengan persentase perak 5-25% mengandung kristal AgI dengan fasa-β yang dikenal dengan mineral Iodargyrite. Semua produk TiO2@AgI memiliki energi celah pita maksimum sekitar 3,5 eV dan memiliki serapan senyawa AgI di daerah tampak. Variasi persentase perak dalam TiO2@AgI mempengaruhi aktivitas fotokatalitiknya dalam mendegradasi metilen biru. Berdasarkan aktivitas fotokatalitiknya, TiO2@AgI 10% merupakan sampel yang paling bersifat fotoaktif untuk mendegradasi metilen biru, sehingga sampel paling baik untuk digunakan sebagai fotokatalis. Berdasarkan morfologi, panjang kristal support dari TiO2@AgI 10% antara 120-1250 nm dan diameter antara 60-220 nm, sedangkan kristal AgI fasa-β dengan panjang diameter antara 27-85 nm.