MODEL MATEMATIS PADA PROSES DESORPSIZIRKONIUM SECARAFIXED BED KROMATOGRAFI

Oleh:

Sunu Panji Utama

NIM:07307141045

Pembimbing utama: Ir.Moch Setyadji, M.T

Pembimbing pendamping: Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefisien transfer massa (Kca) dan diffusivitas aksial (Dz) Zirkonium pada proses desropsi secara fixed bed. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh model matematispada proses fixed bed tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah kadar Zirkonium hasil proses desorpsi ,sedangkan objek dalam penelitian ini adalah koefisien transfer massa (Kca) dan diffusivitas aksial (Dz) Zirkonium dengan kecepatan alir yang digunakan sebesar  1,5; 2,0; dan 2,5 ml/menit sertatinggi resin 12 cm. Percobaan dilakukan dengan menggunakan larutan umpan Zirkonium dengan kadar 6,625858g/L dalam H2SO4 3,52 M. yang kemudian dijenuhkan dengan resin anion Dowex 1X8. Dan setelah terjadi kesetimbangan, maka Larutan eluen H2SO44M  dialirkan melewati resin penukar anion dan kondisi operasi dijaga konstan dengan mengatur kecepatan masuk dan keluarnya dengan pompa fluida. Larutan yang keluar dari kolom kemudian ditampung dan dianalisis konsentrasi Zirkoniumnya dengan spektrometer pendar sinar–X, yang selanjutnya nilai kca dan dz ditentukan mencoba coba dengan simulasi computer dari hasil model matematis, sehingga diperoleh nilai SSE yang paling minimum.

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah data  Pada kecepatan alir umpan 1,5 ml/menit diperoleh harga Kca sebesar 0,0095 /menit dan Dz sebesar 12,2276cm2/menitdengan Nilai SSE 0,2141. Pada kecepatan alir umpan 2,0 ml/menit diperoleh harga Kca sebesar 0,0117 /menit dan Dz sebesar 13,2445cm2/menitdengan Nilai SSE 0,0358 dan pada kecepatan alir umpan 2,5 ml/menit diperoleh harga Kca sebesar 0,0153 /menit dan Dz sebesar 13,2754cm2/menitdengan Nilai SSE 0,0327. Model matematis yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berbentuk persamaan differensial parsial simultan yaitu dengan bentuk sebagai berikut :

δ2CAδz2-υDzδCAδz+Kc.aDzCA*-CA=εDzδCAδt

Dan,

∂XA∂t=-Kc.aρbCA*-CA

serta persamaan pembantu  : CA* = H. XA.

Kata kunci : Desorpsi - Model Matematis - Kca – Dz