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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis silika gel dari abu layang batubara melalui pengabuan pada temperatur 450 °C dan mengetahui karakter silika gel hasil sintesis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam terhadap banyaknya hasil silika gel yang dihasilkan, daya adsorpsi dan efisiensi adsorpsi ion logam timbal(II).
Subjek penelitian ini adalah silika gel yang disintesis dari abu layang batubara. Asam yang digunakan adalah asam klorida dengan konsentrasi 1, 3 dan 5 M. Sintesis silika gel dari abu layang batubara dilakukan dengan melarutkan 6 gram abu layang batubara ke dalam 20 mL natrium hidroksida 1 M disertai pengadukan dan pemanasan selama 1 jam. Filtrat natrium silikat yang terbentuk ditambahkan asam bertetes-tetes disertai pengadukan hingga pH 7. Campuran didiamkan selama 24 jam kemudian disaring dan dicuci dengan akuademineralisata hingga netral lalu dikeringkan dalam oven pada temperatur 120 °C selama 2 jam dan digerus hingga lolos ayakan 200 mesh, kemudian digunakan dalam adsorpsi ion logam timbal(II).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa silika gel dapat disintesis dari abu layang batubara. Daya adsorpsi pada kiesel gel 60G dan silika gel hasil sintesis asam klorida 1, 3 dan 5 M berturut-turut adalah 0,2503; 0,3135; 0,3282 dan 0,2979 mg/g, sedangkan efisiensi adsorbsi berturut-turut 63,81; 78,76; 82,55 dan 74,91%. Variasi konsentrasi asam yang digunakan dalam sintesis berpengaruh terhadap banyaknya silika gel yang dihasilkan, daya adsorpsi dan efisiensi adsorpsi ion logam timbal(II).
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