ADSORPSI ZAT WARNA REMAZOL BLACK B MENGGUNAKAN ADSORBEN ARANG AKTIF DARI TONGKOL JAGUNG

Oleh:

INGGAR PUSPITA SARI

NIM : 08307141037

Pembimbing Utama : Sunarto, M.Si

Pembimbing Pendamping : Endang Dwi Siswani, MT

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui massa adsorben dan waktu kontak optimum pada adsorpsi remazol black B oleh adsorben arang aktif dari tongkol jagung, mengetahui konsentrasi remazol black B yang terdapat pada limbah batik sebelum dan sesudah diadsorpsi serta efisiensi adsorpsinya, juga untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara perlakuan adsorpsi menggunakan variasi massa adsorben dan waktu adsorpsi terhadap efisiensi adsorpsi zat warna remazol black B dalam sampel.

Arang tongkol jagung diaktivasi menggunakan asam sulfat 2M selama 24 jam untuk menghilangkan pengotor. Arang kemudian dicuci dengan akuades, pencucian ini dilakukan sampai pH arang sama dengan pH akuades. Arang aktif kemudian dioven pada suhu 110C selama ± 8 jam. Arang aktif kemudian dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer infra merah dan ditentukan luas permukaannya menggunakan metode metilen biru. Proses adsorpsi arang aktif tongkol jagung dengan remazol black B dilakukan dengan variasi massa adsorben sebanyak 0,5; 1; dan 1,5 gram serta waktu adsorpsi dari 45 menit sampai 225 menit dengan selang kenaikan sebesar 45 menit. Larutan remazol black B setelah adsorpsi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan dicari persen efisiensinya. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara perlakuan adsorpsi menggunakan variasi massa adsorben dan waktu adsorpsi terhadap efisiensi adsorpsi zat warna remazol black B dalam sampel dilakukan uji anava AB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas permukaan arang aktif sebelum aktivasi adalah 53,1928 m2/gram, dan setelah aktivasi menjadi 56,7627 m2/gram. Berdasarkan hasil spektra infra merah, arang aktif mengandung gugus hidroksil (OH) dan C=C alkena. Dari hasil adsorpsi menunjukkan bahwa massa adsorben dan waktu adsorpsi optimum pada adsorpsi remazol black B adalah 1,5 gram selama 135 menit. Konsentrasi remazol black B yang terdapat dalam limbah batik sebelum adsorpsi adalah 850,5 ppm dan setelah diadsorpsi menggunakan massa adsorben dan waktu adsorpsi optimum mengalami penurunan menjadi 722,43 ppm dengan efisiensi adsorpsi sebesar 15,06 %. Berdasarkan uji anava AB diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan adsorpsi menggunakan variasi massa adsorben dan waktu adsorpsi terhadap efisiensi adsorpsi zat warna remazol black B dalam sampel.