PENGARUH PENAMBAHAN 1-4, BUTANADIOL (BD)

TERHADAP SINTESIS POLIURETAN DARI MINYAK SAWIT

KASAR (CPO) DAN TOLUENA-2,4- DIISOSIANAT (TDI)

Oleh : Atikah

04307144055

Pembimbing Utama	: Dr. Indyah Sulistyo Arty, MS

Pembimbing Pendamping	: Dr. Eli Rohaeti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keberhasilan sintesis poliuretan dari l,4-butanadiol (BD), rninyak sav.rit kasar (CPO), dan toluena2,4-diisosianat (TDI); mempelajari pengaruh penambahan 1,4-butanadiol terhadap : pembentukan padatan poliuretan, sifat mekanik poliuretan hasii sintesis dari minyak sawit dan TLI, dan ikatan silang dalam poliuretan hasil sintesis da:i minyak sawit dan TDI.

lvr.rakterisasi minyak sawit kasar dilakul:an melalui : (l). penentuan titdc didih dan titik leleh, (2). penentuan bilangan hidroksil, (3). penentuan massa jenis, (4). penentuar. indeks bias, (5). analisis gugus fungsi dengan spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FM). I'oliuretan disintesis dari bahan dasar minyak savnt kasar (i.PO) dengan toluena-2,4-diisosianat (TDI), s;,rta I,4-butanadiol (BD). Sintesis dilakukan pada variasi komposisi BD - CPO -TDI ( 0 : 4 : 6), BD - CPO -TDI (2: 4 : 5), dan BD - CPO - TDI (4 : 4 : 6). Penganih BD yang ditambahkan terhadap kekerasan poliuretan dipelajari melalui uji sifat mekanik berupa kekerasan poliuretan. Poliuretan disintesis dari CPO, TDI, dan BD. Karakterisasi terhadap poliuretan be-, ~::. analisis gugus fungsi dengan spektrofotometer FTIR dan penentuan ikatan silang melalui uji derajat penggembungan.

Hasil karakterisasi poliuretan dengan FTIR menunjukkan adanya serapan - serapan yang karakteristik untuk poliuretan. Selanjutnya hasil karakterisasi sifat mekanik memmjukkan bahwa poliuretan hasii sintesis dari BDI - CPO - TDI (2 : 4 : 6) memiliki kekerasan rata - rata 91 Shore A, poliuretan hasil sintesis dari 1,4-butanadiol - CPO - TDI (4 : 4 -.6) memiliki keker&Qan 75 Shore A. Dernjat penggembungan poliuretan dari 1,4-butanadiol - CPO - TDI (2 : 4 : 6) sebesar 91,4:4 % dan poliuretan dari 1,4-butanadiol - CPC - TDI (4 : 4 : 6) sebesa; 92,i40 %. Poliuretan hasil sintesis dari 1,4butanadiol - CPO - TDI (0 : 4 : 6) tidak dapat dianalisis kekerasan karena sangat rapuh, dan uji derajat nenggembungannya tidak dilakukan.