KARAKTERISASI FISIK ABU VULKANIK GUNUNG KELUD

DI DAERAH GODEAN KABUPATEN SLEMAN YANG

DIHASILKAN DARI PERENDAMAN BERBAGAI

KONSENTRASI ASAM KLORIDA (HCl)

Oleh:

Novita Meiliawati

NIM. 11307144001

Pembimbing: Dr. Hari Sutrisno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur, kristalinitas, dan karakteristik fisik permukaan abu vulkanik Gunung Kelud di daerah Godean Kabupaten Sleman.

Subyek dari penelitian ini adalah abu vulkanik Gunung Kelud Godean dan obyeknya adalah struktur dan kristalinitas abu vulkanik Gunung Kelud hasil perendaman HCl 0,50; 1,00; 1,50; 2,50; dan 5,00 M dan karakter permukaan abu vulkanik akibat perendaman HCl 1 M. Struktur Kristal dan kristalinitas didapat menggunakan alat XRD dibantu dengan program Fullprof dan U-Fit. Luas permukaan dan ukuran pori diperoleh dengan alat porosimeter Micromeritics ASAP 2020.

Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa abu vulkanik Gunung Kelud Godean mengandung material anorthit dengan struktur kristal triklinik, dan grup ruang P-1. HCl tidak mempengaruhi struktur kristal. Luas permukaan sebelum dan sesudah perendaman berturut-turut adalah 0,7525 m2/g dan 3,7073 m2/g. Volume pori sebelum dan sesudah perendaman berturut-turut adalah 0,003571 cm3/g dan 0,011574 cm3/g. Ukuran pori sebelum perendaman dan setelah perendaman adalah 18,98080 nm dan 12,48800 nm.

Kata kunci: Karakterisasi, abu vulkanik Gunung Kelud, difraksi sinar-X, porosimetri