PENGARUH JENIS PEMBENTUK BASA TERHADAP KARAKTER KRISTAL PADA SINTESIS SiLIKAT MESOPORI-MESOSTRUKTUR MCM-4l

Oleh:

Fitria Listyowati

003314003

Pembimbing Utama		: Dr. Phill. Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping	: Retno Arianingrum, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh berbagai jenis pembentuk basa terhadap karakter produk sintesis MCM-41. Sebagai pembentuk basa digunakan urea, natrium hidroksida, tetra propi) amonium hidroksida dan amonium hidroksida.

Penelitian dimulai dengan mencampur cetil trimetil amonium bromida sebagai surfaktan, akuades, basa dan tetraetil ortosilika Eebagai sumber silika dengan perbandingan mol 0,28 : 45,00 : 0,30 : 1,00 selama 2 jam. Campuran tersebut diukur pH-nya, kemudian dilakukan pemanasan dalam bomb hidrotermal pada suhu 120°C selama 5 hari. Serbuk dan larutan yang dihasilkan diukur pHnya dan dicuci dengan akuades, dikeringkan pada suhu 70°C, selanjutnya dikalsinasi pada suhu 550°C selama 5 jam untuk menghilangkan surfaktan. Serbuk hasil kalsinasi kemudian dianalisis menggunakan difraktometer sinar-X untuk mengetahui karakter dari serbuk tersebut dan FTIR untuk mengetahui adanya vibrasi khas ikatan antar atom dalam material silika mesoporimesostruktur.

Selain NH40H, semua jenis pembentuk basa (urea, TPAOH, etilen diamin) dapat digunakan untuk mensintesis MCM-4l dengan karakter yang berbeda-beda dan dengan menggunakan jenis pembentuk basa TPAOH dihasilkan material MCM-41 dengan kristalinitas paling bagus.